PU 164-20

2K PU HB Грунтовка

Информация о продукции

gb 2/0615 страница 1 / 2

Описание

Назначение:                                  Высококачественная 2K полиуретан-акриловая грунтовка с высокой антикоррозионной защитой, с высокой вертикальной устойчивостью и прекрасным сцеплением со сталью, цинком, алюминием и пластиками, армированными стекловолокном. Возможно повторное покрытие 1K и 2K лаками. Можно применять в качестве усилителя адгезии, грунтовки и наполнителя.  Не содержит хроматов и свинца. Возможно нанесение мокрого состава на мокрый материал.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:	полиуретан-акриловая система

Содержание сухого вещества:	62 - 66 % по весу, 46 - 47 % по объему

Вязкость распыления (DIN 53 211): 	170 - 190 с 4 мм DIN

Плотность (DIN EN ISO 2811):	1,24 - 1,35 кг/л

Блеск (DIN EN ISO 2813):	10 - 20 единиц / 60° (матовая)

Свойства:	-  высокая стабильность

- - короткое время высыхания, высокие наполняющие свойства

- можно применять на объектах с защитой от статического электричества

- активная защита от коррозии (фосфат цинка)

- кратковременные температурные воздействия: 180°C

- постоянные температурные воздействия: 150°C

- испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409):

сталь, цинк, алюминий GfK: Gt 0 (очень хорошо)

Расчетный расход:	28,3 - 30,7 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

35,3 - 35,9 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Летучие органические соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории B/с: 540 г/л

Этот продукт содержит не более 540 г/л ЛОС.

Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.

Предварительная подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, легко зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины и т.д.) и

обезжирить, используя Mipa Silikonentferner.

Цинк: очистить, используя аммиачно-щелочную смачивающую добавку (Mipa Zinkreiniger) алюминий:	очистить и легко зашлифовать, используя Mipa Silikonentferner

GfK (пластики, армированные стекловолокном):  очистить (полностью удалить разделительное средство),  по необходимости, зашлифовать и обезжирить, используя Mipa Silikonentferner.

Нанесение:	давление [бар]

размер форсунки [мм]

распыление

растворитель

Распылитель / Воздушный краскопульт	4 - 5	1,5 - 1,8	2 - 3	15 %

Краскопульт низкого давления	2.5 - 3	1.3 - 1.3	2 - 4	10 - 15 %

с высоким потреблением сжатого воздуха

Безвоздушный от 100 бар	0,33	2	5 %

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

MIPA SE · D-84051 Эссенбах· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100

PU 164-20

2K PU HB Грунтовка

Информация о продукции

gb 2/0615 страница 2 / 2

Для достижения высокой толщины покрытия (использовать в качестве грунтовки и наполнителя с толщиной покрытия более 60 мкм), необходимо просто уменьшить количество растворителя, указанного выше, на 5% и использовать форсунку большего размера (до 2 мм). Если используется в качестве усилителя адгезии (толщина покрытия 20 - 25 мкм), увеличьте добавление растворителя на 10 % и используйте форсунку меньшего размера (1,3 - 1,5 мм).

Растворитель:	Mipa 2K-Verdünnung

Отвердитель:	PU 900-25, Mipa 2K-Härter H 10, H 25

Соотношение смешивания :	по весу: 10 : 1 (PU 164-20 : отвердитель) по объему: 7 : 1 (PU 164-20 : отвердитель)

Высыхание	Устойчива к пыли 	Безопасное          Готова к прикосновение   использованию

Повторное нанесение

Температура объекта 20 °C	25 - 30 мин.	50 - 60 мин.	5 - 6 ч	50 - 60 мин.

Температура объекта 60 °C	30 мин.	30 мин.

В случае если толщина покрытия более 60 мкм, время сушки увеличивается.

Срок годности (20°C):	8 - 9 ч

Варианты применения :	Сталь и GfK (пластики, армированные стекловолокном):

грунтовочный слой: PU 164-20 (толщина покрытия: 40 - 50 мкм; для максимальной антикоррозионной защиты: 80 - 100 мкм)

верхний слой: PU 240 or PU 200 (толщина покрытия: 50 - 60 мкм)

Цинк: грунтовочный слой: PU 164-20 (толщина покрытия: 40 - 50 мкм; для максимальной антикоррозионной защиты: 80 - 100 мкм)

верхний слой: PU 240 или PU 200 (толщина покрытия: 50 - 60 мкм)

Алюминий:

грунтовочный слой: PU 164-20 (толщина покрытия: 20 - 25 мкм) Верхнее покрытие: PU 240 или PU 200 (толщина покрытия: 50 - 60 мкм)

Особые рекомендации

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски предметов, которые могут попасть в рот. В связи с многочисленными сплавами, доступными на рынке, необходимо провести предварительное тестирование на соответствующей подложке в целях обеспечения того, что соответствующая предварительная обработка обеспечивает достаточную адгезию. Если используется в качестве усилителя адгезии на твердом алюминии, выберите толщину покрытия не менее 20 - 25 мкм.

Техника безопасности

Во время работы не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать растворитель целлюлозы MIPA Nitroverdünnung.

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

MIPA SE · D-84051 Эссенбах· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100