VC 555-20

Однослойная краска с эффектом слюды для толстослойных покрытий

Информация о продукции

gb 10/1214 страница 1 / 2

Описание продукта

Область применения :           Тиксотропная однослойная краска, специально предназначенная для покрытий высокой толщины в соответствии с TL 918 300, Blatt 77 с черной слюдой. Наносится кистью, валиком или распылителем; используется в строительстве (бытовки, трубы, ворота, стеновые и потолочные покрытия, крыши, контейнеры, оборудование) на широком спектре поверхностей (сталь, оцинкованная сталь, алюминий, ПВХ), применяемых в современном производстве для наружной и внутренней отделки. Рекомендуется также для нанесения на минеральные основания (бетон, цемент и т.п.).

Технические характеристики:	Вяжущая основа:	винил-сополимер

Содержание сухого вещества:	67 - 48 % по весу

44 - 61 % по объему

Вязкость распыления (DIN 53 211): тиксотропная

Плотность (DIN EN ISO 2811):	1,40 - 1,60 кг/л

Блеск (DIN EN ISO 2813):	10 - 20 единиц / 60° (матовая)

Свойства:	-   легко наносится на торцы

-  можно применять на объектах с защитой от статического электричества

высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям

-  прекрасная водостойкость

- кратковременные температурные воздействия: 90°C

- постоянные температурные воздействия: 70°C

- испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409):

сталь, цинк, ПВХ, алюминий и бетон: Gt 0 (очень хорошо)

Расчетный расход:	29,9 - 30,4 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

44,5 - 48,8 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.

Летучие органические соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории A/i): 500 г/л

Этот продукт содержит не более 488 г/л ЛОС [4,07 фунта/галлон]

Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.

Подготовка поверхности:     Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и обезжирить, используя Mipa Silikonentferner (растворитель силикона).

Цинк:	очистить, используя аммиачно-щелочную смачивающую добавку (Mipa Zinkreiniger)

Алюминий:   очистить, зашлифовать и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner  (растворитель силикона).

ПВХ:  очистить, зашлифовать и обезжирить, используя Mipa Silikonentferner.

(очиститель пластмасс)

Минеральные поверхности: убрать пыль, крошки бетона, песок и т.п..

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

VC 555-20

Однослойная краска с эффектом слюды для толстослойных покрытий

Информация о продукции

gb 10/1214 страница 2 / 2

Растворитель:	Mipa Verdünnung UN или UN21

Нанесение:	Давление

[бар]

Сопло

[мм]

Операции

распыления	Разбавление

Нанесение кистью, валиком	-	-	-	неразбавленная

Высыхание	Устойчива к пыли  Безопасное 	Готова к 		Повторное
		прикосновение 	использованию		нанесение

Температура объекта 20 °C	25 - 30 мин.	4 - 5 ч	8 - 10 ч

Температура объекта 60 °C	30 мин.	30 мин.

Полное отверждение через 8 - 10 дней (при 20 °C).

Варианты применения :	1 - стадийное нанесение

(без преобладания коррозии):

сталь, алюминий и цинк: Первый слой и верхний слой:

VC 555-20 (общая толщина покрытия: 200 - 240 мкм)

2 - стадийное нанесение (для агрессивной среды): Сталь, алюминий и цинк:

Первый слой:	VB 100-20 (толщина покрытия: 50 - 70 мкм) или

EP 100-20 (толщина покрытия: 50 - 70 мкм) Верхний слой:	VC 555-20 (толщина покрытия: 200 - 240 мкм) Алюминий:	Первый слой и верхний слой:	VC 555-20

(общая толщина покрытия: 80 - 120 мкм)

Минеральные поверхности (бетон, штукатурка):

Первый слой:	Tiefgrund LH (для наружной отделки) или

Tiefgrund LF (для внутренней отделки)

Верхний слой:	VC 555-20 (толщина покрытия: 80 - 120 мкм)

Особые условия

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или предметов, которые могут попасть в рот. Глянцевые красители меняют цвет (выцветают) под постоянным воздействием УФ-излучения. Цветные пигменты глянцевых оттенков со временем могут стираться с поверхности. Для достижения оптимального цветового эффекта (железная слюда) и получения равномерного во всех направлениях покрытия рекомендуется последний слой краски наносить (краскопультом, кистью или валиком) исключительно в одном направлении. Рекомендуем проверить соответствие выбранного цвета на каком-либо образце до начала покраски.

Техника безопасности

Во время работы с краской не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать растворитель целлюлозы Mipa Nitroverdünnung.

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.